2023年第4期

690 MPa级低碳高强钢的调质处理工艺研究

孙电强 冯俊鹏 徐桂喜 葛阳阳 韩竞雄

（邯钢能嘉有限公司技术质量部）

摘要 690 MPa级低碳高强钢经过离线淬火处理，获得马氏体和板条贝氏体的混合组织，再进行回火处理，原淬火态板条贝氏体组织开始分解，并析出细小碳化物，多边形铁素体含量增加；随着回火温度的升高，钢板强度降幅较大，500 ℃回火钢板的综合性能最佳，且焊接性能良好，满足用户的使用要求。对690 MPa级低碳高强钢进行合理的调质处理，可以有效挽救板型不合格、强度偏低的产品，减少质量损失。

关键词 690 MPa 低碳 调质 组织

核电站用大厚度Mn-Ni-Mo调质钢的研制与开发

吴涛 谢 东 林明新 张海军 孔祥丽

（河钢集团舞钢公司）

摘 要 为满足核电大型装备用钢向大厚度、高等级的发展需求，舞钢公司成功开发试制了300 mm厚度Mn-Ni-Mo调质钢板。实践表明：添加适量Mn、Ni、Mo等合金元素，严格控制P、S等杂质元素含量，结合电渣重熔、差温轧制、扩氢退火及调质工艺，生产的核电站用300 mm厚度Mn-Ni-Mo调质钢板组织以贝氏体为主，同时含有少量铁素体，超声波探伤结果达到NB/T 47013.3—2015标准直射波检测I级水平，力学性能满足技术标准要求。

关键词 核电站用钢 电渣重熔 调质 力学性能 金相组织

火焰矫正对耐候桥梁钢Q345qDNH组织和性能的影响

魏慧慧杨雄王全录黄利

（1 内蒙古包钢钢联股份有限公司技术中心；2 内蒙古交通设计研究院有限责任公司）

摘要 采用650 ℃加热温度、空冷和石棉布缓冷两种冷却方式对耐候桥梁钢Q345qDNH进行火焰矫正试验，对火焰矫正处理后的试样进行显微组织观察和力学性能检测。试验结果表明：上述两种火焰矫正工艺可以使钢板的显微组织保持不变而晶粒明显细化，且不产生脆硬相；火焰矫正后试样的屈服强度、塑性和韧性略有提高，硬度略有降低；与石棉布缓冷相比，空冷后钢板组织更为细小。在实际应用时，可采用650 ℃保温+空冷工艺对焊后变形的耐候桥梁钢Q345qDNH进行矫正。

关键词 火焰矫正 耐候桥梁钢Q345qDNH 显微组织 力学性能 缓冷

超低温冲击韧性620 MPa级钢板的开发

赵喜伟 牛会蛟 王九清 王 通

（河钢集团舞钢公司）

摘要 为了满足某项目对超低温冲击韧性钢板的需求，通过合理的化学成分设计，同时对轧制工艺和热处理工艺进行精准控制，成功开发出具有-80 ℃超低温冲击韧性的620 MPa级钢板。力学性能检验和金相组织观察结果表明，所开发的钢板具有良好的拉伸性能和优良的超低温冲击性能，显微组织以回火马氏体为主，含有少量回火贝氏体和铁素体，综合力学性能优良，组织均匀。

关键词 超低温 -80 ℃冲击韧性 显微组织 马氏体

大线能量焊接系列船体钢开发实践

郭文斌肖鹏程么敬文刘志远王重君曹亚坤陈孟伟

（1 唐山中厚板材有限公司；2 华北理工大学）

摘要 结合华北理工大学高品质钢连铸实验室开发的氧化物冶金技术，优化调整船体钢的冶炼、轧制及焊接试验工艺。在传统的降C、增Mn、加Ti成分设计基础上，添加微量的合金元素，优化设计DH36大线能量焊接船体钢的化学成分。对成品厚度30 mm的轧制板材在80 kJ/cm焊接线能量条件下进行焊接试验，并分别在-20 ℃和-40 ℃温度下进行冲击性能测试。结果发现：冲击断口表面有明显起伏，呈灰暗色，无明显金属光泽，为韧性断裂，钢板的焊接HAZ低温冲击韧性良好。

关键词 冲击性能 焊接试验 线能量 低温

长寿命板坯连铸机中间包的研究与应用

王重君 杨全海 程磊 白晓卫 丁宁

（唐山钢铁集团有限责任公司）

摘要  延长连铸中间包使用寿命，对降低连铸耐火材料消耗、减少中间包浇余、改善钢水品质等具有重要意义。为了提高中间包使用寿命，保证生产稳定性，通过提高钢水质量和改进塞棒、稳流器、中间包工作层、浸入式水口、上水口以及座砖等方式，将中间包寿命提高到131 h，为实现高效连铸创造了条件。

关键词  寿命 中间包 塞棒 流场

热处理炉自身预热式烧嘴故障分析及处理方法

马超 洪海宇 郑 博 王朋杰 罗君高

（河钢集团邯钢公司）

摘要  针对高附加值调质钢板对热处理炉燃烧稳定性、加热均匀性、加热质量等指标要求较高的特性，分析了热处理炉烧嘴发生故障的主要原因并提出了改进措施。通过实施改进措施，烧嘴故障率大大降低，由处理前的20%下降到处理后的2%左右，产能提升了21.8%，性能合格率达到98.6%以上，保证了高端、高附加值调质钢产品的稳定、高质量生产。

关键词   热处理 自身预热式烧嘴 方法

宽厚板轧机压下螺母变形的研究

魏立华 熊艳

（宝武集团鄂城钢铁有限公司）

摘要   宽厚板轧机在轧钢过程中，因两侧压下螺母压缩变形量不同，导致两侧压下装置垂直方向出现位置偏差。通过研究压下螺母受载后正常弹性变形与异常变形的区别，可以判断压下螺母变形是否正常，发现异常时在轧机操作画面发出报警并及时处理，防止因压下螺母异常变形造成位置偏差，提高两侧压下装置位置精度，保持轧机的稳定性，改善钢板质量，达到提高成材率的目的。

关键词   轧机 压下螺母 变形

中厚板表面麻点产生原因及控制措施

邢丁丁 吴铠 罗永恒 兰运研

(柳州钢铁股份有限公司第一轧钢厂)

摘要    中厚板表面麻点是钢板表面质量好坏的主要影响因素之一，如何有效减少钢板表面麻点，需要从缺陷源头着手并结合轧制实际展开分析、研究。针对中厚板表面麻点产生的原因，通过采取加强加热炉温度、高压水除鳞控制，同时优化支承辊装配参数、控制矫直过程等措施，有效地减少了表面麻点缺陷的产生，提升了钢板表面质量。

关键词    中厚板麻点高压水

顶底复吹转炉出钢面炉衬维护技术的试验研究

潘军 赵滨 张文英 刘威

(马鞍山钢铁股份有限公司长材事业部)

摘要    为控制转炉合理炉型和提高出钢面炉衬使用寿命，分别研究了终渣碱度、渣中w(MgO)以及渣中w(FeO)对终渣熔点的影响。通过对固渣护炉炉次终渣成分的调整和固渣护炉过程操作的优化，有效提高固渣护炉后转炉出钢面炉衬的使用寿命，降低护炉耐材成本。实践表明：转炉终点w(C)控制在0.08%~0.12%，终渣碱度控制在3.0~3.5，渣中w(MgO)控制在6%~8%，渣中w(FeO)控制在10%~15%，转炉固渣护炉炉次出钢面炉衬耐侵蚀性达到最佳，转炉出钢面炉衬每月维护频次均值由28次下降至16次，吨钢耐材用量降低20.27%，综合效益显著。

关键词    顶底复吹转炉 炉渣熔点 出钢面炉衬 炉渣成分 维护操作

桥梁钢板冲击功数值波动原因分析及改善措施

王运苗 秦坤 马欣然

（唐山中厚板材有限公司）

摘要    针对生产钢板冲击功数据波动现象，采用金相分析法对桥梁钢不同厚度位置的组织晶粒进行对比研究，结果表明：接近钢板表面组织及性能良好，造成钢板冲击功数值偏低主要是钢板心部晶粒粗化以及带状组织和夹杂物等方面的原因。通过适当提高水冷却速率，细化了晶粒，通过抑制过冷奥氏体中的碳化物析出，减轻了带状组织影响，细小铁素体的析出使夹杂物破坏作用得到缓解，实现了冲击功值的稳定以及钢板性能的改善。

关键词    冲击功 带状组织 夹杂物 冷却速率 冷却时间

适用于CSP热轧的板形模型自学习算法

赵海山邵健姚驰寰

（1 马鞍山钢铁股份有限公司第一钢轧总厂；2 北京科技大学高效轧制国家工程研究中心）

摘要    自学习算法利用实测数据对模型进行修正，是高精度控制模型不可缺少的部分。针对CSP热轧生产特点改进原有板形自学习算法，提出结合同档、跨档取用的短期自学习算法和考虑不同轧辊状态的长期自学习算法。新算法综合利用一个轧制单元中的误差信息进行学习，从而预先修正板形误差。新算法在交替轧制、规格变化、换辊后首块轧制等板形控制上有明显优势，提升了头部板形精度和全长命中率。

关键词    热轧带钢 CSP 板形模型 自学习算法

活性炭烟气逆流集成净化（CCMB）技术在安钢焦炉的应用

王军

（安阳钢铁集团有限责任公司）

摘要  安钢焦化厂成功运用活性炭烟气逆流集成净化技术，实现了焦炉烟气的达标排放。通过分析焦炉烟气特点，结合具体情况，对不同脱硫脱硝方法的优缺点进行比较，为焦化厂烟气脱硫脱硝工艺设计提供适当的指导和参考借鉴，获得了良好的环境效益和社会效益，具有较高的推广应用价值。

关键词    集成净化 活性炭 焦炉烟气 脱硫脱硝 技术分析

中厚板测厚仪防冲撞自动保护装置的设计与应用

李波 宋红英

（重庆钢铁股份有限公司）

摘要    针对中厚板生产线γ射线测厚仪存在的问题，开发一种中厚板测厚仪防冲撞自动保护装置。该装置设置在γ射线测厚仪前端，当钢板在轧制中翘头且头部高度超过γ射线测厚仪高度时，钢板头部首先接触到防冲撞单元的冲撞触头，冲撞触头带动冲撞信号检测单元将钢板轧翘信号反馈至精轧机控制系统精轧机控制系统自动锁定轧机主机和辊道的正向轧制操作，从而避免轧翘钢板直接撞击γ射线测厚仪，起到保护设备安全、提高生产效率的作用。

关键词    中厚板γ射线测厚仪轧翘钢板防冲撞保护装置